SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT DROGOWYCH

„Remont nawierzchni drogi powiatowej   2185  w Niedrzakowie i 2134 Strzelce -Muchnice”

- Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych „Remont nawierzchni drogi powiatowej   2185  w Niedrzakowie i 2134 Muchnice

- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z remontem nawierzchni drogi powiatowej   2185  w Niedrzakowie i 2134 Muchnice

- - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych  – warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 4 cm,

- Określenia podstawowe.

- droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów  oraz do ruchu pieszych wraz z leżącym w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami, postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

- korona drogi – jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi,

- remont drogi – wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi,

- budowa o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi

- przepust- drogowy obiekt inżynierski, budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieków.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Materiały

Stosowane materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z opisem specyfikacji technicznej. Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

5.2. Składowanie materiałów

Materiały należy składować wg wytycznych producenta dla danego typu materiałów. Wszystkie materiały składowe na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

5.3. Sprzęt

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca przystępując do modernizacji dróg powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

  - Rozkładarka mas bitumicznych  szer. 4m,

  - Skrapiarka do bitumu ,

  - Szczotka mechaniczna,

  - Walec statyczny samojezdny ,

5.4. Transport

Środki transportowe stosowane przy modernizacji dróg to:

- samochód samowyładowczy

- Wykonanie robót

Remontowane drogi muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi w tym branżowymi.

Roboty przygotowawcze

- ustawienie znaków drogowych do oznakowania dróg i na czas prowadzenie robót, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu oznakowania z właściwymi urzędami i policją.

Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 niniejszej specyfikacji.

- Kontrola jakości robót

W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności kontrolne:

- sprawdzenie jakości masy mineralno- bitumicznej.

- sprawdzenie zabezpieczeń przy przejściach przez przeszkody

W czasie przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót należy wykonać następujące

czynności kontrolne:

- sprawdzenie zastosowanych materiałów

- sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów

- Obmiar

Obmiaru robót dokonać w oparciu o przedmiar robót i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostką obmiarową dla drogi jest metr (m) i metr kwadratowy ( m2).

- Odbiór

Odbiór robót dzielimy na częściowy i końcowy. Remontowane drogi należy odbierać etapami jak dla robót zanikających.

9.1. Odbiór częściowy

W trakcie prowadzenia robót drogowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu.

9.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- Protokoły z przeprowadzonych badań.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność robót z umową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami.

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami.

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji.

- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.

- Podstawa płatności

Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania zakresu robót ujętego w przedmiarze oraz za robociznę, użyty sprzęt i inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

- Przepisy związane

Przepisy związane to normy branżowe, które dotyczą danego zakresu robót i aktualne aprobaty techniczne użytych materiałów.

11.1. Inne dokumenty.

- udzielone aktualne aprobaty techniczne na materiały branżowe.